产品质量监督抽查实施细则

珠宝贵金属产品

广东省汕尾市质量计量监督检测所

前言

本细则主要起草单位：广东省汕尾市质量计量监督检测所服装轻化室

起草人：   陈诗雁      职务/职称：                       日期： 2021  年 4月   20 日

黄盛奕      职务/职称：

审核人：   杨浩        职务/职称：  室负责人 /高级工程师 日期：2021年 4月  20 日

批准人：                职务/职称：                      日期： 2021  年 4月 20 日

海丰县珠宝贵金属产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2020《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。抽取标称同一商标（或标称同一生产者）、同一型号规格的产品。抽样时，需确认以下信息：

| 序号 | 产品名称 | 应提供的其他产品信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石 | 产品的标称名称、产品的重量 |  |
| 2 | 贵金属饰品 | 产品的标称纯度、产品的重量 |  |
| 3 | 贵金属镶嵌珠宝玉石饰品 | 产品的标称名称、产品的重量 |  |

2 检验依据

1.贵金属饰品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属材料及含量 | GB 11887-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 有害元素 | GB 28480-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 质量 | QB/T 1690-2004 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 印记 | GB 11887-2012 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 标签及其他标识物（生产、批发企业的产品不检该项目） | GB 11887-2012 | ● |  |  |  | ● |

2.贵金属镶嵌珠宝玉石饰品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属材料及含量 | GB 11887-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 有害元素 | GB 28480-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 珠宝玉石定名 | GB/T 16552-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 质量 | GB/T 16553-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 印记 | GB 11887-2012 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 标签及其他标识物（生产、批发企业的产品不检该项目） | GB/T 16552-2017 |  | ● |  |  | ● |

3.珠宝玉石饰品

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石定名 | GB/T 16552-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 质量 | GB/T 16553-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 标签及其他标识物（生产、批发企业的产品不检该项目） | GB/T 16552-2017 |  | ● |  |  | ● |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

（一）本类产品的强制性国家标准、行业标准:

1.GB 11887-2012 首饰  贵金属纯度的规定及命名方法

2.GB 11887-2012 首饰  贵金属纯度的规定及命名方法 第1号修订单

3.GB 28480-2012  饰品 有害元素限量的规定；

（二）产品标示执行的标准或产品明示指标。

产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

GB/T 16552－2017  珠宝玉石 名称

GB/T 16553－2017  珠宝玉石 鉴定

GB/T 31912－2015  饰品 标识

GB/T 18043-2013  首饰 贵金属含量的测定  X射线荧光光谱法

GB/T 9288－2006  金合金首饰  金含量的测定  灰吹法（火试金法）

GB/T 21198.6－2007  贵金属合金首饰中贵金属含量的测定ICP光谱法  第6部分： 差减法

GB/T 17832－2008  银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法（电位滴定法）

GB/T 28020-2011  饰品 有害元素的测定 X射线荧光光谱法

GB/T 28021-2011  饰品 有害元素的测定 光谱法

GB/T 19720-2005  铂合金首饰 铂、钯含量的测定 氯铂酸铵重量法和丁二酮重量法

QB/T 1690-2004  贵金属饰品质量测量允差的规定

QB/T 2062－2015   贵金属饰品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

如样品有相应的印记、标签、检验证书等相关明示标识物，判定以相关明示标识物为准。