产品质量监督抽查实施细则

水泥砖制品

广东省汕尾市质量计量监督检测所

前言

本细则主要起草单位：广东省汕尾市质量计量监督检测所服装轻化室

起草人：   吕俊亮      职务/职称：  助理工程师          日期： 2021 年 4月  20 日

黄必顺      职务/职称：

审核人：   杨浩        职务/职称：  室负责人/高级工程师 日期：2021 年 4月  20 日

批准人：                职务/职称：                      日期： 2021 年 4月 20 日

海丰县水泥砖制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

普通混凝土小型空心砌块、混凝土普通砖和装饰砖、混凝土路面砖、混凝土多孔砖在生产企业成品库中经检验合格产品中随机抽取样品30块，其中20块送检验单位，10块为保留样品，封存在受检单位；蒸压加气混凝土砌块在生产企业成品库中经检验合格产品中随机抽取样品30块，其中20块100mm×100mm×100mm的立方体块制样送检验单位，10块完整样为保留样品，封存在受检单位。

2 检验依据

表1普通混凝土小型空心砌块检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 4111-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 强度等级 |  |  | ● | ● |  |  |

表2蒸压灰砂砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 2542-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 抗压强度 |  |  | ● | ● |  |  |

表3蒸压加气混凝土砌块检验项目及重要程度分类（执行GB 11968-2006标准）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 11968-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 11969-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 干密度 |  |  | ● | ● |  |  |

表4蒸压加气混凝土砌块检验项目及重要程度分类（执行GB GB 11968-2020标准）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 11968-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 11969-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 干密度 |  |  | ● | ● |  |  |

表5混凝土实心砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 2542-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 密度等级 | GB/T 4111-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 强度等级 | GB/T 21144-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 最大吸水率 | GB/T 4111-2013 |  | ● | ● |  |  |

表6混凝土普通砖和装饰砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 2542-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 非承重砖的密度级 |  |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 颜色 | NY/T 671-2003 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 强度等级 | GB/T 2542-2012 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 吸水率 |  |  | ● | ● |  |  |

表7混凝土路面砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB 28635-2012 GB/T 2542-2003 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 强度等级 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 吸水率 |  | ● |  | ● |  |  |

表8承重混凝土多孔砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 4111-2013 |  | ● | ● |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8239-2014 普通混凝土小型空心砌块

GB 11945-2019蒸压灰砂实心砖和实心砌块

GB 11968-2006 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块（适用于2021年08月01日之后生产的产品）

GB/T 11969-2008蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 11969-2020蒸压加气混凝土性能试验方法（适用于2021年08月01日之后生产的产品）

GB/T 21144-2007 混凝土实心砖

NY/T 671-2003 混凝土普通砖和装饰砖

GB 28635-2012 混凝土路面砖

GB 25779-2010 承重混凝土多孔砖

GB/T 2542-2012 砌墙砖试验方法

GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。