海丰县贵金属饰品产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取 1 组样本用于检验，无备用样品。每组样品需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属饰品 | 1件 | 0件 |

抽样方法：确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章、第7章抽样的相关要求。抽取标称同一商标（或标称同一生产者）、同一型号规格的产品。抽样时，需确认以下信息：

| 序号 | 产品名称 | 应提供的其他产品信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属饰品 | 产品的标称纯度、产品的重量 |  |

封样要求：抽取的样品应当场封样，由抽样单位抽样人员、被抽样市场主体签字确认，每款产品的 1 组样品封样，抽样机构应采取防拆封措施。样品带回实验室。

- 主要检验项目及不合格类别的划分指标

表1贵金属饰品 产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属材料及含量 | GB 18043-2013 6 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 有害元素 | GB 28020-2011 5 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 质量 | QB/T 1690-2021 6 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 印记（生产、批发企业的产品不检该项目） | GB 11887-2012 5.1 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 标签及其他标识物（生产、批发企业的产品不检该项目） | GB 11887-2012 5.2 | ● |  |  |  | ● |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三、判定原则

（一）依据标准。

GB 11887-2012 首饰  贵金属纯度的规定及命名方法

GB 11887-2012 首饰  贵金属纯度的规定及命名方法 第1号修订单

GB/T 31912-2015   饰品 标识

GB/T 18043-2013  首饰 贵金属含量的测定X射线荧光光谱法

GB/T 28020-2011  饰品 有害元素的测定X射线荧光光谱法

QB/T 1690-2021  贵金属饰品质量测量允差的规定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

1.样本判定

依据所检质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本进行综合判定。对于不合格的样本，判定结果分为严重不合格和不合格两类。样本不合格程度分类如下表所示：

| 质量指标重要程度及不合格严重程度 | 不合格类型 |
| --- | --- |
| 定量型质量指标 | 定性型质量指标 |  |
| 重要质量指标严重不合格 | 重要质量指标不合格 | 严重不合格 |
| 重要质量指标不合格 | 较重要质量指标不合格 | 不合格 |
| 较重要质量指标严重不合格或不合格 |  |  |
| 次要质量指标严重不合格或不合格 | 次要质量指标不合格 |  |
| 注1：当定量性质量指标为允差范围的，检验结果超出标准允差3倍时，应判定该质量指标为严重不合格，当定量性质量指标为限量要求的，检验结果超出限量要求的50%时，应判定该质量指标为严重不合格。 注2：样本中累积出现 3 个及以上定量型的较重要质量指标严重不合格或重要质量指标不合格，宜判定样本为严重不合格。 |

2.监督总体判定

若所检样本为严重不合格品，判定该监督总体为严重不合格；若所检样本为不合格，判定该监督总体为不合格；若样本所检质量指标均合格，判定为所检样本未发现不合格，不判定监督总本合格。

当被检样品明示的质量要求优于本方案中检验指标依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本方案中检验指标依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含本方案中检验指标依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。