海丰县混凝土砖瓦产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

普通混凝土小型空心砌块、混凝土普通砖和装饰砖、混凝土路面砖、混凝土多孔砖在生产企业成品库中经检验合格产品中随机抽取样品30块，其中20块送检验单位，10块为保留样品，封存在受检单位；蒸压加气混凝土砌块在生产企业成品库中经检验合格产品中随机抽取样品16块，每块制作一组100mm×100mm×100mm的立方体试件（每组立方体试件上标明上、中、下试件），其中8组立方体块制样送检验单位，8组为保留样品，封存在受检单位。

- 主要检验项目及不合格类别的划分指标

- （一）内在质量检验项目及其重要性划分表

表1普通混凝土小型空心砌块检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 4111-2013 5 6 |  | ● | ● |  |  |

表2蒸压灰砂砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 2542-2012 7 |  | ● | ● |  |  |

表3蒸压加气混凝土砌块检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 11969-2020 4 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 干密度 | GB/T 11969-2020 3 |  | ● | ● |  |  |

表4混凝土实心砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 4111-2013 7 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 强度等级 | GB/T 21144-2007 7.3 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 最大吸水率 | GB/T 4111-2013 8 |  | ● | ● |  |  |

表5混凝土普通砖和装饰砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 2542-2012 7 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 吸水率 | GB/T 2542-2012 12 |  | ● | ● |  |  |

表6混凝土路面砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 28635-2012 7.3 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 吸水率 | GB/T 28635-2012 7.4.3 | ● |  | ● |  |  |

表7承重混凝土多孔砖检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度等级 | GB/T 4111-2013 5 6 |  | ● | ● |  |  |

- （二）内在质量定量型项目的规范限及不合格划分表

| - 序号 | - 检验项目 | - 指标合格 | - 指标不合格 | - 指标严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 强度等级 | - 符合所标强度等级要求 | - 低于所标强度等级1个等级 | - 低于所标强度等级2个及以上等级 |
| - 2 | - 密度等级 - /干密度 | - 符合所标密度等级要求 | - 超过所标密度等级1个等级 | - 超过所标密度等级2个及以上等级 |
| - 3 | - 吸水率 | - 符合产品标准要求 | - 高于产品标准要求2倍以内 | - 高于产品标准要求2倍及以上 |

- 三、判定原则

- （一）依据标准

GB/T 8239-2014 普通混凝土小型空心砌块

GB/T 11945-2019 蒸压灰砂实心砖和实心砌块

GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 11969-2020 蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 21144-2007 混凝土实心砖

NY/T 671-2003 混凝土普通砖和装饰砖

GB/T 28635-2012 混凝土路面砖

GB/T 25779-2010 承重混凝土多孔砖

GB/T 2542-2012 砌墙砖试验方法

GB/T 4111-2013 混凝土砌块和砖试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

1.样本判定

依据所检质量指标的重要程度及不合格的严重程度，对样本进行综合判定。对于不合格的样本，判定结果分为严重不合格和不合格两类。样本不合格程度分类如下表所示：

| 质量指标重要程度及不合格严重程度 |  | 不合格类型 |
| --- | --- | --- |
| 定量型质量指标 | 定性型质量指标 |  |
| 重要质量指标严重不合格 | 重要质量指标不合格 | 严重不合格 |
| 重要质量指标不合格 | 较重要质量指标不合格 | 不合格 |
| 较重要质量指标严重不合格或不合格 |  |  |
| 次要质量指标严重不合格或不合格 | 次要质量指标不合格 |  |
| 注：样本中累积出现 3 个及以上定量型的较重要质量指标严重不合格或重要质量指标不合格，宜判定样本为严重不合格。 |  |  |

2.监督总体判定

若所检样本为严重不合格品，判定该监督总体为严重不合格；若所检样本为不合格，判定该监督总体为不合格；若样本所检质量指标均合格，判定为所检样本未发现不合格，不判定监督总本合格。

当被检样品明示的质量要求优于本方案中检验指标依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含本方案中检验指标依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

当被检样品明示的质量要求劣于或包含本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐标准要求时，应在检验报告中予以说明。

当被检样品明示的质量要求不包含本方案中检验指标依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定。

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明。

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。